|  | Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственно-Коммерческая Фирма"МаВР” 140180, М.О., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 2, оф. 218 Тел./факс: (095) 556-40 22 e-mail: mavr@pt.comcor.ru ИНН / КПП 5013007531 / 501301001 |
| --- | --- |

Расход жидкого стекла на материалы:

| № п/п | Наименование материала | Количество литров жидкого стекла на 1 кг. шихты | Количество килограмм жидкого стекла на 1 кг. шихты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Защитное покрытие ОКП М-1 | 0,7 | 1,0 |
|  | Кладочный раствор КР-1 | 0,6 | 0,8-0,85 |
|  | ЖСБ-250 | 1 |  |
|  | ЖСБ-400 | 0,7 |  |
|  | ЖСБ-600 | 0,4 |  |
|  | ЖСБ-600 (СВС) | 0,4 |  |
|  | ЖСБ-1000 | 0,28 |  |
|  | ЖСБ-1000 (СВС) | 0,28 |  |

Расход каолинового волокна на материалы:

| № п/п | Наименование материала | Количество каолинового волокна в кг. на 1 кг. шихты |
| --- | --- | --- |
|  | ЖСБ-400 | 0,1 |
|  | ЖСБ-600 | 0,1 |
|  | ЖСБ-600 (СВС) | 0,1 |
|  | ЖСБ-1000 | 0,04 |
|  | ЖСБ-1000 (СВС) | 0,04 |

Расход связующего на материалы

| № п/п | Наименование материала | Количество связующего СФ-1 в кг. на 1 кг шихты |
| --- | --- | --- |
|  | ВБФ-650 | 0,6 - 0,7 |
|  | ВБФ-850 | 0,5 - 0,6 |