Заслуженный деятель науки и техники РФ, д-р техн. наук С, А, Суворов

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(Технический университет)

СОПРЯЖЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОГНЕУПОРОВ

Прирост объема металлургической продукции — чугуна, стали, алюминия, меди, никеля, на производство которых расходуется большая часть огнеупоров, на отдаленную перспективу, по различным оценкам, не превысит 10 %, что не предполагает значительных изменений в потреблении огнеупоров; спрос будут иметь огнеупоры, снижающие риск загрязнения металла и затраты на доводку металла до требуемых показателей качества. Изменения качественных показателей огнеупоров должны происходить за счет диверсификации, что также не вызовет существенного увеличения выпуска огнеупорной продукции.

Востребованность новых видов огнеупоров с улучшенными показателями, наиболее удовлетворяющих условиям эксплуатации и, следовательно, более дорогих, сопряжена с привлечением инвестиций, направленных на совершенствование технологических процессов и оборудования в металлургии, улучшение качественных и экономических показателей и конкурентоспособности металлопродукции, более эффективное интегрирование в международное сообщество производителей и потребителей металлов.

Предстоит улучшать условия сбыта отечественной огнеупорной продукции ее производителям, создавать ей равные условия с импортной при использовании тендерного отбора поставщиков. Организация экспертизы, гласность проведенных тендеров огнеупорной продукции и результатов ее эксплуатации могли бы стать одним из способов защиты интересов участников рынка, выявления ценности и качества предоставляемых инженерных и научно-технических услуг. Присутствие импортных огнеупоров на российском рынке полезно и важно для выявления нового в области огнеупорных материалов и изделий, отслеживания тенденций и перспектив развития технологии, оборудования, инженерно-технических услуг и т.п.

В случае интервенции импортной огнеупорной продукции по заметно более низким ценам при примерно одинаковых с отечественными огнеупорами технических показателях необходима государственная защита. Желание покупателя приобрести дешевые огнеупоры чрезвычайно велико и экономически оправдано, но для развития отечественного огнеупорного производства оно может быть губительным. Сообществу отечественных производителей и потребителей огнеупоров совместно с государственными инстанциями необходима разработка законодательных решений, направленных на поддержку отечественных огнеупоров на российском рынке и протежирование их экспорта.

Искусственное занижение стоимости (уступка цены) огнеупорных материалов и изделий продавцами может свидетельствовать о признании более высокого качества импортной продукции или о применении ими демпингового подхода, который при внешних видимых успехах тормозит и сдерживает вовлечение в производство новых научно-технических достижений, ведет к отставанию в инвестировании инновационных процессов и снижению эффективности производства огнеупоров.

Сложившаяся практика оценки преимуществ огнеупоров исключительно по затратам на повышение их ресурса должна быть изменена и дополнена составляющими, характеризующими издержки, направленные на снижение насыщения расплавов металла газами и твердыми включениями экзогенного и эндогенного происхождения. Оценка потребительских .качеств огнеупоров по их стойкости не всегда является полной и точной, так как не включает расходы, связанные с существенными *-затратами на дополнительные операции по повышению качества металла.

Бытующее мнение о благоприятной перспективе развития исключительно только для нескольких крупных огнеупорных предприятий ошибочно и опасно. Согласованное выделение части рынка самостоятельным или входящим в состав холдинга мелким производителем наукоемкой, но, как правило, малотоннажной огнеупорной продукции (теплоизоляционные засыпки, массы для повышения монолитности футеровок, уплотняющие, герметизирующие и разделительные материалы, прокладочные материалы для снижения термомеханических напряжений, массы для ремонтно-восстановительных работ, интегрированные градиентные огнеупоры и т.д.) обеспечивает наиболее полное комплексное обслуживание металлургических производств.

В настоящее время практически все производители огнеупоров сталкиваются с проблемами дефицита и качества функционального сырья и важных ингредиентов. Весьма слабо ведется поиск альтернативного сырья, его источников. Возлагаются надежды на импортные поставки, как правило, в виде готовых к использованию фракционированных высококачественных муллитокорундовых, периклазовых и других материалов. Дефицит высококачественного периклазового сырья может быть восполнен производством огнеупорных материалов и изделий широкой номенклатуры и ассортимента на основе высокочистых доломита и доломитизированного магнезита, спеченных до плотности, близкой к теоретической, и практически не гидратируюшихся при длительном хранении в нормальных условиях. Известково-периклазовые и периклазоизвестковые огнеупоры на термореактивных пластификаторах могут составлять конкуренцию периклазоугле-родистым и дополнять их в футеровке стен ста-леразливочных и промежуточных ковшей, конвертеров, что было доказано в середине 80-х годов прошедшего века при проведении ЛТИ (ныне СПбТИ) работ на НЛМК и ЧМЗ: периклазоизвестковые карбонированные массы на термореактивном пластификаторе применяли для бетонирования шлакового пояса сталераз-ливочного ковша, безобжиговые огнеупорные изделия аналогичного состава — для футеровки рабочего слоя сталеразливочного ковша.

С другой стороны, имеются все большие доказательства того, что сырье и сопутствующие материалы должны поставляться на рынок специализированными предприятиями, готовыми удовлетворять запросы и требования изготовителей огнеупоров, так как сосредоточение сырьевых источников у производителя огнеупоров приводит к монополизации и излишним затратам на качественную подготовку сырья, а также к снижению интереса инвесторов к развитию сырьевой базы для выпуска функционального сырья, готового к использованию без дополнительных операций.

Проектирование футеровок в стране преимущественно опирается на предшествующий опыт и ограничивается традиционными решениями, как правило консервативными; не вырабатываются требования к использованию новых огнеупорных материалов и уровню их свойств. Особенно это касается повышения теплового сопротивления футеровок, уменьшения материалоемкости, снижения и компенсирования термомеханических напряжений в футеровках, преодоления неустойчивости швов кладки. Таким образом, практикуется перманентный подход при подборе огнеупоров для достижения равностойкости элементов футеровки. Выраженный локальный износ футеровки тепловых агрегатов является следствием недооценки при проектировании важности компенсирования термических напряжений, превосходящих высокотемпературную прочность изделий; примером может служить зона цапф футеровки конвертеров. В конструкциях футеровок не предусматриваются материалы, облегчающие и упрощающие ремонтные работы, предотвращающие дальнейшее разрушение при разборке поврежденных участков футеровки, подлежащих ремонту или замене.

Многолетние и многочисленные испытания футеровок (последние проведены в июле 2002 г. в ОАО «Ижорские заводы» на ковше установки ASEA) свидетельствуют о том, что правильно организованная компенсация расширения футеровки с помощью эластичных огнеупорных материалов обеспечивает плотность и герметичность швов, предотвращает проникновение в них расплавов металла и шлака, облегчает качественное выполнение и разборку отслужившей кладки, полностью устраняет скалывание изделий, увеличивает ресурс работы футеровки не менее чем на 20 %.

Представляется, что задержка внедрения в практику проектирования конструкций огнеупорных футеровок существенно нового — не только результат консерватизма и чаше всего связана с отсутствием информации, в том числе справочной литературы, в которой новые сведения представлены ограниченно.

Известна проблема локальных перегревов металлического кожуха конвертеров, ковшей и других тепловых агрегатов до опасно высоких температур из-за местных износов футеровки и неправильных проектных решений. Эта проблема особенно важна для футеровок из углеродсодержащих огнеупоров, успешно работающих в условиях термоградиентной кладки и позволяющих более полно вырабатывать ресурс. Она может быть успешно решена применением нового функционального теплозащитного материала, обладающего свойствами теплоотвода и рассеивания тепловых волн.

При существующих технологиях обслуживания агрегатов (например, ковшей) и разливки металла металлургические предприятия зачастую не готовы к выработке технического ресурса импортных огнеупорных изделий: плит шиберных затворов, стаканов для кристаллизаторов, труб для защиты струи металла. В результате этого оплачивается неосваиваемый ресурс и оказывается существенная финансовая поддержка иностранным фирмам. Таким образом, заранее завышенный для отечественных условий и реально не используемый ресурс огнеупорных изделий и футеровок становится главной составляющей успеха иностранных фирм при проведении тендеров. Такие же тенденции осложняют наращивание на отечественных предприятиях производства конвертерных огнеупоров, технически назначенный ресурс которых в настоящее время во многом зависит от организации и качества ремонтно-восстановительных работ. Например, прожигание канала стакана кислородом без использования резака-горелки специальных конструкций осложняет реализацию высокой ресурсной способности плит шиберных затворов нового поколения.

Разработанные кафедрой химической технологии высокотемпературных материалов (ХТВМ) СПбГТИ научно-технический потенциал и база перспективных технологий для производства огнеупоров, не уступающих или превосходящих по уровню свойств и эксплуатационным характеристикам импортные огнеупоры, включают, например, силлиманитовые и муллитовые теплоизоляционные материалы и изделия, сложенные волокнами и монокристаллическими иголками (см. таблицу); магнезиаль-носиликатные теплоизоляционные материалы; карбонированные сталеразливочные изделия; фильтрующие среды для рафинирования больших количеств металла. Иллюстрацией может служить успешный опыт рафинирования стали в промежуточном ковше, впервые проведенный на БМЗ, с применением фильтров из особо чистого СаО, которые выявили избирательную сорбцию включений экзо- и эндогенного происхождения в стали.

Представляют интерес проведенные кафедрой ХТВМ СПбГТИ ориентировочные расчеты потребности в огнеупорах для выпуска и переработки 50—55 млн т конвертерной стали с учетом ресурсных характеристик кар-бонированных периклазовых и корундовых огнеупоров следующей номенклатуры: трубы для зашиты струи металла, сталеразливочные стаканы под уровень, сталевыпускные летки-блоки, цельные выпускные стаканы для стале-разливочных ковшей, изделия для шлакового пояса сталеразливочных ковшей, блоки для футеровки конвертеров. Эта потребность составляет всего 85 тыс. т.

Обработка шлаком, аргоном, дегазация расплава предполагают конструкцию плотной герметизированной огнеупорной кладки и других элементов футеровки, однако в настоящее время ограничиваются только герметизацией крышки ковша в электрометаллургии. Полное устранение свободных объемов (карманов) между защитным и рабочим слоями кладки важно при эксплуатации футеровок, выполненных из насыщенных углеродом огнеупорных изделий, деградация которых за счет окисления происходит также со стороны защитного слоя. Проблема швов в архитектуре футеровок и конструкций из штучных изделий должна решаться не только повышением точности, ужесточением допусков по форме и размерам, состоянием сопрягаемых поверхностей, но и применением огнеупорных материалов, полностью устраняющих проникновение в швы расплавов металла, шлака, газов.

Следует обратить внимание на то, что подбор погружаемых стаканов для кристаллизатора МНЛЗ не следует сужать только до корун-дографитовых и кварцевых изделий. Первые требуют разогрева до высоких температур, в них не всегда удается избежать затягивания канала, вторые — подогревают до невысоких температур, однако неустойчивы на контакте с агрессивными расплавами стали и шлаковых смесей. Требуются поддержка и развитие альтернативных подходов.

Следует отметить также, что в ковшевой металлургии восполнение теплосодержания металла за счет подогрева футеровки ковша перед применением металла и повышение теплового сопротивления футеровки должны быть дополнены организованным теплоотводом и перераспределением тепла из зон наибольшего разрушения футеровки с целью снижения температуры этих участков. Создание тепловых

Свойства муллитовых материалов различной кажущейся плотности

| Показатели | Кажущаяся плотность, кг/мл |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 |  | 400 |  | 600 |  | 1000 |  |
| Температура плавления, °С | 1880 | 1880 |  | 1870 |  | 1860 |  | 1860 |  |
| Открытая пористость, % | 93,0 | 89,0 |  | 86,0 |  | 79,0 |  | 66,0 |  |
| Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,5 |  | 1,2 |  | 2,1 |  | 4,4 |  | 11,7 |
| 1000 | 0,5 |  | 0,9 |  | 1,3 |  | 4,0 |  | 9,6 |
| 1200 | 0,4 |  | 0,8 |  | 1,5 |  | 3,8 |  | 9,2 |
| 1400 | 0,3 |  | 0,7 |  | 1,4 |  | 3,6 |  | 8,6 |
| 1500 | 0,2 |  | 0,5 |  | 1,2 |  | 2,9 |  | 7,3 |
| Температура деформации иод нагрузкой .0,1 МПа,'°С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начало крипа | 1420 |  | 1440 |  | 1480 |  | 1580 |  | 1600 |
| начало размягчения | 1520 |  | 1540 |  | 1620 |  | 1680 |  | 1680 |
| 4% деформации | 1600 |  | 1630 |  | 1670 |  | 1740 |  | 1740 |
| 40 % деформации | 1730 |  | 1750 |  | 1760 |  | 1760 |  | 1770 |
| Дополнительная усадка, %, при температуре, °С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 1700 | 1,0 |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |
| Модуль упругости, МПа | - |  | 17 |  | 41 |  | 75 |  | 230 |
| Теплопроводность, Вт/(м-К) | 0,08 |  | 0,11 |  | 0,18 |  | 0,23 |  | 0,36 |
| Газопроницаемость, мкм2 | 0,08 |  | 0,11 |  | 0,18 |  | 0,23 |  | 0,36 |
| Эффективный радиус пор, мкм | 10-35 |  | 6-36 |  | 4-13 |  | 3-6 |  | 1,5-4,5 |
| Изменение прочностных свойств при облучении потоком 10-' нейтрон/см2 | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет |

барьеров позволит расходовать рабочий слой футеровки до предельно малых остаточных толшин.

Ремонтно-восстановительные работы, особенно наиболее уязвимых участков, возобновляемых и реконструируемых узлов футеровки, должны предусматривать использование вспомогательных разделительных материалов, обеспечивающих плотность и надежность футеровки, упрощение монтажа и разборки конструкции, увеличение ресурса службы, что не может быть достигнуто с помощью традиционного применения масс и мертелей. Использование специальных разделительных материалов при проведении ремонтно-восстановительных и других работ исключает необходимость применения механических ударных, в том числе виброударных, воздействий, сохраняет чистоту поверхностей сопряжения при разборке (демонтаже) конструкции. Эксперимент, проведенный СПбГТИ в ОАО «Северсталь», показал, что при традиционных подходах к сборке сливного составного стакана сталеразливочного ковша демонтаж (замену) нижней съемной части стакана ведут в условиях высокой температуры с применением виброударного инструмента; это приводит к нарушению седла верхней части сливного стакана. Для восстановления и сопряжения верхней части стакана с новой нижней приходится расходовать значительное количество корундовой массы на ортофосфор-ной кислоте, которая может попадать в канал сливного стакана и далее в расплав металла. Разделительный огнеупорный материал, примененный в виде кольцевых прокладок, обеспечил плотное сопряжение верхней и нижней частей составного стакана, исключил разъедание шва и подтекание расплавов шлака и стали, облегчил и упростил монтаж и демонтаж сборной конструкции.

Вопросы, требующие постоянного внимания и контроля, связаны с расходами, правильными выбором и эксплуатацией огнеупорных материалов и изделий и одинаково важны и для металлургических, и для огнеупорных предприятий. Проведенный СПбГТИ аудит расходования, применения и эксплуатации огнеупоров и футеровок одного из предприятий с полным металлургическим циклом выявил состояние, которое, возможно, характерно для многих других: отсутствие организованного и налаженного приемного контроля поставляемой огнеупорной продукции, а также условий для правильного ее хранения и строгого контроля за расходованием; нарушение сроков ремонтно-восстановительных работ, отсутствие контроля за качеством строительных и ремонтных работ, нарушение технологии и качества работ из-за отсутствия современного инструмента; необеспеченность строительных и ремонтных работ современными огнеупорными материалами и технологией; повышенный расход огнеупорных изделий и порошков; отсутствие критериев и показателей, объективно регламентирующих технически назначенный ресурс эксплуатации изделий, узлов, футеровок; консервативность инженерно-технического персонала, инертность к инновациям; необеспеченность современными методическим оборудованием и инструментами организационно не выделенных лабораторий огнеупоров и службы футеровок агрегатов; отсутствие у высшего звена руководства металлургического предприятия точной и исчерпывающей информации о расходовании и правильности подбора огнеупоров, организации их службы и др.

К корпоративным интересам предприятий, выпускающих огнеупорную продукцию, относятся стандартизация и сертификация, которые непосредственно связаны с обеспечением должного качества продукции и повышением ее конкурентоспособности. Актуальным остается комплекс работ по унификации отечественных и международных стандартов на методы испытаний огнеупоров, обновлению и переработке документов на огнеупорную продукцию в соответствии с требованиями европейского сообщества.

В последнее время предприятия часто поставляют продукцию по самостоятельно разработанным нормативам. Видимо, такая свобода в практике представления продукции приводит к тому, что в нормативных документах предприятий приводятся показатели, значительно превышающие требования стандартов. Это свидетельствует о неуважении к обязательному соблюдению утвержденных технических нормативов. Таким предприятиям предстоят серьезные трудности на внешнем рынке при приведении своих нормативных документов в соответствие с международными требованиями.

При выборе нормативных показателей и устанавливаемых норм и требований практически не учитывается зарубежный опыт, что затрудняет конкуренцию отечественной продукции с импортной даже на внутреннем рынке. Вступление России в ВТО наряду со сближением технических норм требует также сближения методик оценки качества продукции; при этом важную роль будет играть процедура подтверждения качества продукции третьей, независимой стороной. В соответствии с важностью принятых в мире требований необходимы многосторонее сотрудничество и участие отечественных огнеупорных предприятий в развитии методических нормативов, приобретение и расширение опыта по сертификации огнеупорной продукции и системы качества.

Поскольку образование и наука затратны и только использование их результатов приносит практические достижения и связанный с ними экономический эффект, требуется продуманная инвестиционная поддержка коллективов, реально участвующих в подготовке кадров высокой квалификации и выработке современной и перспективной научной и научно-технической продукции. Тем самым будет выражена заинтересованность огнеупорной и металлургической промышленности в инновационной деятельности, возрастет авторитет и востребованность специалистов высокой и высшей квалификации, восторжествует правовая охрана интеллектуальной собственности, будет обеспечен научно-технический потенциал современной технологии производства перспективной огнеупорной продукции, которая представляет интерес для импортозамешения и экспорта.

Научно-технические съезды, конференции являются неотъемлемой частью современной информационной среды. Однако эпидемия частых и многочисленных конференций, совещаний, семинаров по огнеупорам в России все больше превращает их в коммерческие мероприятия, клубы с одними и теми же действующими лицами и участниками. Такие собрания страдают серьезными отклонениями от своего назначения и должного уровня, от недостаточных качества и новизны информации, и это дезорганизует, дискредитирует инвестиционные процессы и проекты, наносит существенный урон их осуществлению.

В силу важности огнеупорной продукции для научного, технического и промышленного потенциала страны имеет смысл обсудить предложение об учреждении в России научно-техническим сообществом и бизнесом престижно  премии «За выдающиеся научно-технические и производственные показатели в инновационной деятельности и выпуске передовой огнеупорной продукции». Эта премия может стимулировать огнеупорные и металлургические предприятия, а также бизнес на выделение средств для подготовки высококвалифицированных кадров, научной и научно-технической деятельности, партнерства в освоении и производстве самой современной отечественной огнеупорной продукции.

Совместные научно-технические программы и проекты, выработанные научно-технической общественностью и ее организациями, должны поддерживаться коммерциализацией знаний, научных и научно-технических решений. Это, возможно, является главной составляющей консолидации интересов всех участников: высших учебных заведений, научных и проектных организаций, предприятий огнеупорной и металлургической промышленности, а также бизнеса.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используя опыт и информацию зарубежных фирм при проведении конкурсов на поставку огнеупоров, отечественные металлурги запрашивают заведомо завышенный их ресурс, который не всегда может быть реализован в рамках действующей технологии на металлургических предприятиях и обеспечен отечественными производителями огнеупоров. Это в ряде случаев ставит их в безвыходное положение, устраняет с рынка, заведомо дает преимущество иностранным фирмам.

Все еше существуют большая инерция и консерватизм по отношению к новым решениям, что подпитывается и поддерживается превалированием управленческого администрирования над научно-техническим развитием инновационных процессов.

Справедливая в ряде случаев критика со стороны металлургов по поводу отсутствия современных отечественных огнеупоров по ряду позиций не сопровождается пониманием того, что для создания действительно новой огнеупорной продукции, повышения ее качества и конкурентной способности требуется совместная скоординированная протекционистская инвестиционная политика.

Успешное применение отечественной продукции чаше всего страдает из-за серьезных отклонений в технологии и слабого технического оснащения средствами контроля при произ-одстве и эксплуатации огнеупоров, конструкций и футеровок. Это усиливает позиции поставщиков импортных огнеупоров, предлагающих целый комплекс современных инженерных организационно-технических услуг.

Длительная недооценка организации и финансирования поисковых перспективных научных и инженерных исследований должна быть преодолена инвестированием, направленным на создание научного потенциала технологий производства новых, совершенных функциональных огнеупорных материалов и изделий с высоким уровнем физико-технических свойств, безопасности и повышенным ресурсом.

Нередко несовершенство металлургических процессов, организационно-технических мероприятий, проектов конструкций и использования футеровок, отклонения при их эксплуатации используются как аргумент при критике качества отечественных огнеупоров. Этому способствуют упущения в контроле качества, расхода огнеупоров, в их правильной эксплуатации. Актуальным становится проведение экспертных исследований и оценки нужного ассортимента и реального объема огнеупорных материалов и изделий для удовлетворения потребности металлургических производств и насыщения рынка отечественной огнеупорной продукцией. В интересах потребителей и производителей огнеупоров следует практиковать независимые экспертизы и аудит выбора, использования, эксплуатации и расхода огнеупоров, что должно способствовать упорядочению взаимоотношений, повышению эффективности и улучшению экономических показателей.

Вхождение Российской Федерации в ВТО востребует защиту производителей огнеупоров с помощью независимых некоммерческих организаций, основной целью которых должны стать содействие научно-техническому прогрессу, создание документальной и методической базы для обеспечения конкурентоспособности на отечественном рынке и участия в международном экономическом сотрудничестве и торговле. Это позволит повысить авторитет отечественной огнеупорной продукции, создать среду и условия для объективной оценки новой номенклатуры и ассортимента огнеупорных материалов и изделий, повышения свойств и качества огнеупоров и будет консолидировать интересы потребителей и производителей огнеупорной продукции и бизнеса. •

Получено 16.12.02 © С. А. Суворов, 2003 г.